GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 8 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 105 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 0,85 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 45%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 55%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.3 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 30 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 90 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 100 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 10 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 130 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.00 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 10.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 10.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 50%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 55%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.6 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 29 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 75 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 75 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, TECNOGEO TP 12, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 155 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.1 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 12.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 12.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 45%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 55%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 2.0 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 25 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 75 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 80 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 14 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 185 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.2 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 14.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 14.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 50%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 60%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 2.3 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 24 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 65 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 60 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 16 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 200 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.15 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 50%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 60%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 2.5 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 21 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 65 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 60 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 18 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 240 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.4 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 18.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 18.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 50%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 60%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 3.0 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 19 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 60 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 50 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 20 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 260 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.45 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 20.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 20.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 50%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 60%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 3.2 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 16 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 63 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 45 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 25 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 300 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.8 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 25.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 25.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 50%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 65%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 3.8 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 14 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 60 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 45 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq

GEOTESSILE NONTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 26 o equivalente, per la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 385 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 2.0 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 26.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 26.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 60%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 70%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 4.8 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 12 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 63 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 50 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile nontessuto	€/mq