SISTEMA PER LA STABILIZZAZIONE DEI PENDII ED IL CONTROLLO DELL’EROSIONE

Le lavorazioni e i materiali da utilizzare per eseguire l’intervento in oggetto sono i seguenti:

- Fornitura e posa in opera su pendii variamente acclivi e di qualsiasi estensione, di teli di rete in filo d’acciaio armonico, installati quanto piu’ possibile in aderenza alla parete da consolidare, avente resistenza a trazione non inferiore a 53 kN/m e spessore di 8 mm, abbinata a geocomposito tridimensionale in monofilamenti di polipropilene.

- I teli di rete devono avere, ciascuno, una larghezza minima di 3.5 m ed un peso non superiore a 0.65 kg/m2; al fine di facilitarne il corretto posizionamento e dovranno essere costituiti da una sequenza di maglie romboidali di dimensione  ca. 101 mm x 175 mm. Il filo da utilizzare dovrà essere di diametro 2 mm con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm2 (UNI ISO 2408), protetti mediante rivestimento in lega Zn-Al secondo UNI EN 10264-2; i nodi delle maglie sono ottenuti intrecciando l’una sull’altra, così da impedire il reciproco sfilamento, due segmenti del filo piegato all’incirca a 120°

- La stuoia antierosione deve essere in geocomposito costituito da monofilamenti estrusi di polipropilene, preassemblata in stabilimento insieme alla rete in filo d’acciaio ad alta resistenza

- Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra muniti di golfaro passacavo zincato o fune d’acciaio del diametro di 20 mm dotata di redancia zincata in acciaio e profondità minima 2.0 m disposti ad un interasse di 3,5m. Superiormente e inferiormente i teli di rete dovranno essere bloccati facendo passare una fune 12mm (6X19+WS) all’interno delle maglie del rivestimento e nei golfari o nelle redance di ancoraggio; lateralmente il rivestimento è rifinito facendo passare, sempre nei golfari e alternativamente nelle maglie una fune 12 mm (6x7+WS), bloccata con morsetti. Entrambe le funi dovranno essere idoneamente tensionate con apposita attrezzatura. Il collegamento fra teli adiacenti dovrà essere realizzato per mezzo di false maglie, clips o filo di acciaio; i morsetti da utilizzare sono del tipo DIN741 (sulle funi 12mm e 16mm in quantità di 4 per ogni asola); la fune da utilizzare è di tipo a trefoli con resistenza unitaria del filo elementare di 1770N/mm2 (UNI ISO 2408) zincata secondo la ISO 2232.

Compreso tutto quanto necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d’arte a esclusione della realizzazione e fornitura degli ancoraggi e delle piastre di ripartizione, delle modalità di finitura e giunzione perimetrali, il tutto da definire in fase di progetto e da compensarsi a parte e con apposite voci di elenco. E’ escluso anche l’uso dell’elicottero, per il trasporto ed il posizionamento delle reti sul ciglio della parete nonché per la bonifica della parete (disgaggio e disbosco) preventiva alla posa.

Per ogni mq di rete posto in opera………………………………………………€/mq