BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibre di paglia e cocco, tipo PAVIMANT P/C o equivalente, per il controllo dell’erosione in applicazioni di ingegneria geotecnica. La biostuoia dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 400 g/mq;

Grado di copertura: 100%;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 3.5 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 1.2 kN/m;

Previsione di durabilità su versanti naturali: 18/24 mesi.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti secondo sistemi qualità conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validità e dovranno essere garantiti mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050).

La biostuoia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibre di paglia e cocco	€/mq