GEOGRIGLIA TESSUTA CON FUNZIONE ANTIEROSIVA

Geogriglia tessuta in polipropilene, tipo PAVIMANT V 15 o equivalente, per il controllo dell’erosione in applicazioni di ingegneria geotecnica. La geogriglia dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 100 g/mq;

Grado di copertura: 70/90%;

Dimensione della maglia: ≈3 x 3 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 14.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 14.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 20.0%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 13.0%.

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1,2 kN;

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti secondo sistemi qualità conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validità e dovranno essere garantiti mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050).

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta in polipropilene	€/mq